1.0

00177

SOLETTA IN C.A. + ISOLANTE TERMICO + IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

SUPPORTO HB

L’elemento portante di supporto è costituito da soletta realizzata in cemento armato, attualmente impermeabilizzata con ciclo bituminoso ammalorato ed isolata termicamente.

Opere di preparazione del piano di posa:

- taglio e sistemazione bolle e rigonfiamenti della membrana bituminosa;

- rimozione e sostituzione delle lastre d’isolamento termico imbevute d’acqua;

- se necessario asportazione e/o ripristino con malta cementizia di gusce ed intonaci perimetrali;

- controllo delle bocchette di scarico ed eventuale sostituzione dei discendenti rovinati;

- tutto quanto altro necessario a fornire un adeguato piano di posa della stratigrafia sovrastante.

Il supporto dovrà essere consegnato, liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli regolari.

N.B.

Nel caso sia prevista l’integrazione dello strato isolante, sarà possibile utilizzare l’attuale impermeabilizzazione come strato di barriera/freno al vapore, previa verifica termo-igrometrica.

m2

euro/m2

euro

5.0

20105

SARNAFIL TG 76-15 FELT 200

MANTO IMPERMEABILE SINTETICO A BASE DI POLIOLEFINE (FPO)

- Fornitura

- Posa in opera

Manto impermeabile sintetico realizzato in “lega” di poliolefine flessibili (FPO) di elevata qualità, avente armatura in velo vetro, accoppiato sul retro a tessuto non tessuto in poliestere da 200 g/m2, monostrato non prelaminato, resistente ai raggi UV,

modello SARNAFIL TG 76-15 FELT 200

spessore 1,5 mm (escluso tessuto non tessuto), ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta per estrusione in unico passaggio sulle due facce dell’armatura.

Avente le seguenti caratteristiche:

- Superficie: liscia;

- Colore faccia superiore: beige;

- Colore faccia inferiore: nero;

- Difetti visibili: Conforme, secondo norma EN 1850-2;

- Lunghezza: 20 (-0 / +5%) m, secondo norma EN 1848-2;

- Larghezza: 2 (-0,5 / +1%) m, secondo norma EN 1848-2;

- Rettilineità: ≤ 30 mm, secondo norma EN 1848-2;

- Planarità: ≤ 10 mm, secondo norma EN 1848-2;

- Spessore: 1,5 (-5 / +10%) mm, secondo norma EN 1849-2;

- Massa areica: 1,85 (-5 / +10%) kg/m2, secondo norma EN 1849-2;

- Tenuta all’acqua, impermeabilità: Conforme, secondo norma EN 1928;

- Esposizione agli agenti chimici liquidi, acqua inclusa: Su richiesta, secondo norma EN 1847;

- Esposizione al fuoco dall’esterno, parti 1-4: BROOF < 20°, secondo le norme ENV 1187 e EN 13501-5;

- Reazione al fuoco: Classe E, secondo norma EN ISO 11925-2, classificazione dopo EN 13501-1;

- Resistenza alla grandine (supporto rigido): ≥ 22 m/s, secondo norma EN 13583;

- Resistenza alla grandine (supporto morbido): ≥ 30 m/s, secondo norma EN 13583;

- Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature): ≥ 300 N/50 mm, secondo norma EN  12316-2;

- Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature): ≥ 500 N/50 mm, secondo norma EN 12317-2;

- Proprietà di trasmissione del vapore d’acqua:  = 150.000, secondo norma EN 1931;

- Carico di rottura longitudinale: ≥ 800 N/50 mm, secondo norma EN 12311-2;

- Carico di rottura trasversale: ≥ 600 N/50 mm, secondo norma EN 12311-2;

- Allungamento a rottura longitudinale: ≥ 50%, secondo norma EN 12311-2;

- Allungamento a rottura trasversale: ≥ 50%, secondo norma EN 12311-2;

- Resistenza all’urto (supporto rigido): ≥ 800 mm, secondo norma EN 12691;

- Resistenza all’urto (supporto morbido): ≥ 1.500 mm, secondo norma EN 12691;

- Resistenza al carico statico (supporto morbido): ≥ 20 kg, secondo norma EN 12730;

- Resistenza al carico statico (supporto rigido): ≥ 20 kg, secondo norma EN 12730;

- Stabilità dimensionale (longitudinale): ≤ 0,2 %, secondo norma EN 1107-2;

- Stabilità dimensionale (trasversale): ≤ 0,1 %, secondo norma EN 1107-2;

- Flessibilità a freddo: ≤ -30 °C, secondo norma EN 495-5;

- Invecchiamento artificiale, tramite esposizione combinata di lunga durata alle radiazioni UV, alla temperatura elevata e all’acqua: Conforme, secondo norma EN 1297 (> 5.000 h);

- Esposizione al bitume: Conforme, secondo norma EN 1548;

- Produzione con sistema di qualità certificato secondo norma  ISO 9001 e ISO 14001;

- Certificazione CE secondo norma EN 13956, soddisfa i requisiti della norma SIA V 280.

Avente elevata stabilità chimica, ampio spettro di resistenza alle sostanze di percolamento, avanzato profilo ecologico. Esente da composti alogenati, plastificanti , bitumi e metalli pesanti.

Posa mediante incollaggio totale con specifico adesivo monocomponente a base poliuretanica, tipo SARNACOL 2142S. Sovrapposizione dei teli di 5 cm e saldatura termica dei sormonti mediante

apporto di aria calda con sistemi Sika-Sarnafil manuali ed automatici, previa preparazione/pulizia con

Sarnafil T PREP.

Tutte le saldature manuali verranno realizzate in tre fasi:

- puntatura dei teli

- presaldatura con formazione di sacca interna

- saldatura finale a tenuta idraulica.

m2

euro/m2

euro

6.0

00741

PROFILI SARNABAR (SISTEMA INCOLLAGGIO)

FISSAGGIO MECCANICO PERIMETRALE

- Fornitura

- Posa in opera

Fissaggio meccanico lineare di sicurezza anti peeling, da posizionare lungo il perimetro della copertura, conformemente a quanto raccomandato nella specifica norma per tetti piani SIA 271, formato da:

- profili di fissaggio meccanico preforati, realizzati in acciaio al carbonio zincato sendzimir, spessore 2,0 mm, larghezza 30 mm, tipo SARNABAR.

I profili hanno specifica sezione che assicura elevata resistenza meccanica;

- elementi di fissaggio idonei alla tipologia di supporto/struttura presente lungo i perimetri, minimo 4 pz/m (salvo verifica ed approvazione da parte di Sika-Sarnafil);

- cordolo di contrasto antistrappo Ø 4 mm da posizionare mediante termo-fusione in adiacenza al profilo Sarnabar.

Questo fissaggio meccanico viene realizzato per consentire che i raccordi ed i risvolti del tetto possano resistere senza danneggiamenti anche ad un’azione e/o carico anomali indotti dal vento.

m

euro/m

euro